20 апреля 2026 года

Поливинилхлорид (ПВХ)

1. Описание: Термопластичный полимер винилхлорида. 2. Технические характеристики: Степень полимеризации: 800–1500 Насыпная плотность: 0,45–0,7 г/см³ Температура размягчения: ~70–80°C 3. Химический состав: (C₂H₃Cl)n 4. Форма выпуска: Порошок/гранулы 5. Применение: Производство труб, кабеля, плёнок"

source:

Акционерное общество "Узкимёсаноат"

https://new.uzkimyosanoat.uz/ru/company/product/resins-and-polymers/rolivinilxlorid-pvx